Design 13 KG

Leistungsbeschreibung der WC-Trennwände für Nassräume

Anzubieten ist die Lieferung und gebrauchsfertige Montage von WC-Trennwänden Fabrikat meta Typ 13 KG. Gleichwertige Fabrikate können angeboten werden. Die Gleichwertigkeit  ist anhand von ausführlichen Prospektunterlagen  oder Mustern bei der Angebotsabgabe nachzuweisen.

Der Anlagentyp muß TÜV-geprüft sein und über das

GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit verfügen. Anlagen ohne gültige TÜV-GS-Prüfung sind nicht zugelassen.

Angebotenes Fabrikat: _______________________________________   Typ:_____________________

Anlagenhöhen

1400 mm einschl. 89 mm Fußluft.

Gemäß DIN-EN 1176-1 darf die Fußluft aus

Sicherheitsgründen  nicht mehr als 89 mm betragen.

Vorderfront

aus 13 mm wasserunempfindlichen HPL-Platten mit

beidseitig rauhmatter Oberfläche. Alle sichtbaren Kanten müssen gefräst und gefast und alle Ecken abgerundet sein. An bauseitiger Wand muss die Befestigung mit Aluminiumhaltern und U-Profilen erfolgen.

Türen

müssen aus dem gleichen Material wie die Vorderfront bestehen und selbstschließend ausgeführt sein. Alle Kanten und Ecken müssen abgerundet sein. Wahlweise müssen die Türen mit Rundbogen, ø 576 mm, ohne Mehrpreis lieferbar sein. Die  Türbreite hat 470 mm, die Durchgangsbreite  485 mm zu betragen. Gemäß den Vorschriften des BAGUV müssen die Türen mit beidseitigem Klemmschutzgummi oder wahlweise mit Aluminium-Klemmschutzprofil an der Bandseite ausgestattet sein.

Trennwände

müssen aus dem gleichen Material wie die Vorderfront bestehen. Die sichtbaren Kanten müssen gefräst und gefast sein. Die Besfestigung an der Vorderfront hat mit stabilen doppelseitigen Aluminiumhaltern zu erfolgen.

An bauseitiger Wand muss die Trennwand mit Aluminiumhaltern und U-Profilen befestigt werden.

Umgreifende Stützfüße

Aluminium Rundmaterial, 40 mm stark, mit trittfesten

Nylonrosetten. Die Füße müssen höhenverstellbar und unsichtbar im Boden befestigt sein.

Die Platten müssen im Bereich der Fußrohre ausgefräst sein und somit die Füße in die Platte eingelassen und

kraftschlüssig verschraubt werden.

Profile und Aluminiumhalter

diese müssen eloxiert oder chromatiert und

pulverbeschichtet in 7 Farben ohne Mehrpreis zur Verfügung stehen.

Beschläge

je  Tür 2 Stück 3-Rollen-Edelstahlbänder mit Messingachse,

die poliert oder pulverbeschichtet in 8 Farben ohne

Mehrpreis lieferbar sein müssen. Ein Selbstschließen der Tür muss gewährleistet sein. Die Feder muss mit

korrosionsschützender Delta-Tone und Delta-Seal

Beschichtung versehen sein.

Ein formschöner Rundgriff oder wahlweise eine Griffplatte, müssen als Türanschlag dienen und auch bei geöffneter Tür vor Verletzungen schützen.

Farben Platten

mindestens 12 Farben ohne Mehrpreis.

Farben Nylonteile und Griffplatte

mindestens 7 Farben ohne Mehrpreis.

Umweltschutz

Es dürfen keine PVC- oder asbesthaltigen Stoffe verwendet werden.

meta Trennwandanlagen GmbH & Co. KG · Metastraße 2 · 56579 Rengsdorf

Tel. 0 26 34 / 66-0 · Fax 0 26 34 / 66 450

E-mail: info@meta.de · Internet: www.meta.de

07/21

Beispiel Leistungsverzeichnis

Pos.		Beschreibung								EP		GP

01.001		WC-Herren / EG

2 Stück WC-Kabinenanlage bestehend aus:

1 x Vorderfront ca. 2100 mm lang

2 x Türen ca. 600 mm breit

1 x Trennwand ca. 1500 mm lang

Komplett mit Verriegelung und Zubehör wie Vorbeschrieb		_________ 	_________

01.002		1 Stück Schamwand 400 x 900 mm						_________	_________

02.001		WC-Damen / EG

2 Stück WC-Kabinenanlage bestehend aus:

1 x Vorderfront ca. 2100 mm lang

2 x Türen ca. 600 mm breit

1 x Trennwand ca. 1500 mm lang

1 x Seitenwand ca. 1500 mm lang

Komplett mit Verriegelung und Zubehör wie Vorbeschrieb		_________	_________

03.001		8 Stück Edelstahl-Drückergarnitur L- oder U-Form Fabrikat meta		_________	_________

03.002		8 Stück Edelstahl-Rollenhalter Fabrikat meta					_________	_________

03.003		8 Stück Edelstahl-Bürstengarnituren Fabrikat meta				_________	_________

Netto-Summe LV	_________

zzgl. MwSt.	_________

____________________________

Brutto Summe	_________